## Slide 1: Отчет о научно-педагогической работе
Маньшина Алина Анвяровна
Кафедра лазерной химии и лазерного материаловедения
Санкт-Петербургский государственный университет
Химический факультет

## Slide 2: Общие сведения
2002 защита кандидатской диссертации «Процессы переноса энергии возбуждения в активированных стеклообразных полупроводниках»
49 публикаций (по данным РИНЦ), 33 по SCOPUS
H-index - 7
Патенты - 4
2000 – 2007 ученый секретарь конференций LOYS, IQEC/LAT-YS, RFLS-YS, ITARUS
Член программного комитета конференций Science and Progress (2012, 2013 гг) и Менделеев (2013, 2014 гг),
Член Steering Committee по направлению «химия» Российско-Немецкого Междисциплинарного Научного Центра G-RISC

## Slide 3: Педагогическая деятельность
2003 – 2013 доцент кафедры Общая физика 1 (совм.)
С 2007 доцент кафедры Лазерной химии и лазерного материаловедения
Являлась руководителем 4 бакалаврских, 5 магистерских работ, 2 выпускных работ специалистов
В настоящее время научный руководитель 4 студентов химического факультета и 1 студента физического факультета
Tutorial & invited lectures:
  «2D and 3D laser writing in novel optical materials»
  «Novel horizons of laser-induced metal deposition»
  «Laser-induced chemical transformations»
  «Laser-induced synthesis in liquids, solids, liquid-solid interfaces»

## Slide 4: Методическая деятельность
Учебные пособия (2011 - 2013) - 3
Разработка учебно-методического обеспечения в рамках проекта «Поставка учебно-методического обеспечения для подготовки кадров по программам высшего профессионального образования для тематического направления ННС "Композитные наноматериалы"» (14.11.2008-20.09.2009)
Педагогическая нагрузка включает проведение семинаров и чтение лекций по 3 спецкурсам для студентов химического факультета:
  «Взаимодействие лазерного излучения с веществом»,
  «Фемтосекундные лазерные системы и двухфотонные химические процессы»,
  «Лазерный синтез и модификация новых материалов»,
  «Новые материалы оптической информатики» и проведение лабораторного практикума для студентов физического факультета.

## Slide 5: Участие в НИР, программах, грантах ...
Участвовала в выполнении более чем 14 научно-исследовательских проектов
ФЦП: «Разработка метода получения наноструктурированных металлических элементов на поверхности диэлектриков с использованием лазерного осаждения металла из жидкой фазы для создания элементов устройств современной фотоники и микроэлектроники с участием научных организаций Финляндии» (01.10.2009-20.09.2010),
ФЦП: «Разработка основ технологии формирования прецизионных доменных структур в сегнетоэлектрических нелинейно-оптических монокристаллах для рабочих элементов оптических преобразователей лазерного излучения» (09.09.2008-31.10.2009),
РФФИ – Тайвань «Исследование новых стеклообразных полупроводников, допированных редкоземельными ионами для инфракрасных волоконных лазеров»
РФФИ - Германия «Создание и исследование фотонно-кристаллических волокон из халькогенидных стекол» (2008 - 2009).
Korea Institute of Machinery and Materials «Laser-assisted metal deposition on the dielectric substrate» (2007 - 2008)
Являлась руководителем проекта «Разработка метода синтеза нанокристаллических люминесцентных меток для визуализации молекулярных маркеров в клетках и тканях» (21.10.2011 – 09.09.2012), выполняемого в рамках ФЦП. (16,8 млн. руб.)
По результатам экспертного анализа, проведенного Минобрнауки РФ, выполненный проект был отнесен к категории «500 лучших».

## Slide 6: Научная деятельность
Лазерно-индуцированные химические реакции
На границе раздела жидкой и твердой фазы:
локализованное осаждение металлических микро- и нано структур
В объеме твердой фазы:
локализованная 3D модификация физико-химических свойств стекол
В жидкой фазе:
формирование наночастиц – специфический состав и функциональные свойства
Особенность лазерно-индуцированных процессов:
Неравновесные условия протекания химических реакций
Управление каналами развития химических реакций

## Slide 7: Лазерно-индуцированные химические реакции
На границе раздела жидкой и твердой фазы
Жидкая фаза: Растворы металлоорганических комплексов
Твердая фаза: Аморфная/кристаллическая подложка
Решаемая задача:
! Исследование процессов трансформации комплексов и формирования наноструктур на границе раздела жидкой и твердой фазы
! Исследование плазмонных свойств ансамбля субнанометровых частиц в составе углеродной матрицы
[Au13Ag12(C2Ph)20(PPh2(C6H4)3PPh2)3][PF6]5

## Slide 8: Наноструктуры
Гибридные С-Au-Ag наноструктуры:
Au-Ag НЧ ~ 1 – 5 нм,
диспергированные в углеродной матрице
Методы исследования:
SEM, TEM, EDX,
XPS, КРС, сп. поглощения
Notes: Механизмы SERS эффекта
Электромагнитный
  Усиление локального поля за счет резонанса с ЛПП
Химический
  Образование комплекса «адсорбированная молекула – НЧ»
«Горячие точки»
  Усиление локального поля в между НЧ

## Slide 9: Функциональные свойства C-Au-Ag наночастиц микро-чип на основе C-Au-Ag NPs
Время осаждения 1 эл. ~ 10 сек
Время осаждения 100эл. ~ 20 мин
whole human blood (20 g/l)
anthracene (10 -4 M)
whole human blood & anthracene

## Slide 10: Функциональные свойства
ACS Nano, 2012
GeS
5 μm.
200 nm
300 nm
Nature Communications 2010
gold flakes
Высокая каталитическая активность
SERS-эффект
…
Создание устройств нанофотоники
C-Au-Ag
C-Au-Ag
Mg(OH)2
Nature Photonics 8, 23–27 (2014)

## Slide 11: Лазерно-индуцированные химические реакции в объеме твердой фазы
Лазерно-индуцированные изменения
химической структуры
химического состава
степени окисления
Локальное изменение оптических свойств вещества:
Коэффициента поглощения
Показателя преломления
Нелинейных свойств
Решаемая задача:
Исследование процессов миграции и изменения степеней окисления в случае неравновесной ситуации
Т в точке фокуса ~103 – 104 0С,
Остывание системы 105 – 106 0С/сек
фс лазерное излучение
 = 800 нм,  - 100 фс, f - 250 кГц

## Slide 12: Лазерно-индуцированные химические реакции в объеме твердой фазы
n ~ 10-4 – 10-3
n ~ 10-2
0.5Li2O–0.1Nb2O5–0.4P2O5
0.55Ag2O-0.45P2O5
As2S3
Формирование наночастиц Ag
Миграция Li
Реорганизация структуры
AsS3/2  As2S4/2
, нм

## Slide 13: Лазерно-индуцированные химические реакции в жидкой фазе
Laser diod λ = 976 nm CW
XeCl laser λ = 308 nm,  = 20·nс, f = 13 Hz
YAG:Nd laser λ = 1064 nm,  = 15·nс, f = 50 Hz
Ti:Sapphire laser λ = 800 nm,  = 50·fс, f = 50 Hz
Пространственно-временная локализация
химической реакции
Лазерный фокус – химический реактор

## Slide 14: Лазерно-индуцированные химические реакции в жидкой фазе
125 мкм
800 мкм
Лазерное
излучение
! Исходное вещество в ионизированном состоянии
! Крайне неравновесные условия:
высокие Т, Р; короткое время воздействия
Notes: (H3O)Fe3(SO4)2·(OH)6 или (NH4)Fe3(SO4)2·(OH)6, а из раствора нитрата железа (II) - FeOOH гидротированный оксид и Fe(OH)2 гидроксид железа
Исходное вещесьво в ионизированном состоянии
Высокая Т, высокое давление, короткое время воздействия – крайне неравновесные условия

## Slide 15: Дальнейшие исследования
Механизм лазерно-индуцированной трансформации металлоорганических комплексов и формирования гибридных С-Au-Ag наноструктур
Исследование механизмов проводимости/фотопроводимости С-Au-Ag наноструктур
Исследование каталитических свойств С-Au-Ag наноструктур
Создание и исследование устройств нанофотоники с использованием С-Au-Ag наноструктур
Исследование процессов лазерно-индуцированной миграции ионов и окислительно-восстановительных процессов в стеклах для случая неравновесной ситуации
Создание высококонтрастных фазовых элементов
Оптимизация условий для направленного лазерного синтеза наночастиц в различных системах

## Slide 16: Прямой лазерный синтез
centrifugation
5 min, 5000 rot/min
drying
T = 60 0С, t = 10 min
Fe(NO3)2 heating YAG:Nd laser eximer laser CW laser
Variation of laser parameters – change of NPs size and composition
Notes: На данном слайде представлены: исходный раствор нитрата железа, раствор после кипячения, в течение 5 мин, и растворы после взаимодействия с лазерным излучением.
При действии лазерного излучения на раствор нитрата железа (II) получали мутные растворы цвет которых менялся от бледно желтого для полупроводникового лазера до коричневого при действии эксимерного-XeCl лазера. При кипячении раствора нитрата железа также образовывался коричневый осадок.
После лазерного воздействия образовавшиеся частицы отделяли от раствора центрифугированием (в течение 5 мин на скорости вращении 5000 об/мин), затем получившиеся частицы два раза промывали водой, каждый раз отделяя их от воды центрифугированием, и высушивали при 60 0С в течение 10 мин.

## Slide 17: Дальнейшие исследования
В задачи проекта входит исследование миграционных процессов в твердых стеклах, приводящих к появлению под воздействием лазерного излучения локального градиента химического состава и структуры, и, как результат, к значительному изменению физико-химических свойств, а также в определенных случаях к формированию наноструктурированных фаз, обладающих плазмонным резонансом.
показывают, что в локальной области лазерного воздействия могут достигаться температуры порядка 103 – 104К, затем происходит остывание системы со скоростями порядка 105 – 106 0С/сек. В связи с этим становится понятной некорректность использования в данном случае классических представлений о миграции ионов, разработанных для случая систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия и актуальность развития теории миграции для случая термодинамически неравновесной ситуации.

## Slide 18: Лазерно-индуцированное осаждение металла
D=50 nm
Cu
Cu
Au
Cu-Cr
Au-Cu
Au-Ag
Au-Ag
Ph3P- Au -CΞC-Ph
Notes: triphenylphosphineaurum phenylacetylenide

## Slide 19: Состав и концентрационные параметры раствора
19
C23Ag | Ацетон | Ацетофенон | Дихлорэтан
2 мг/мл | наночастицы | наночастицы нанопластины | -
3 мг/мл | наночастицы звезды | наночастицы нанопластины | -
4 мг/мл | агломерированные наночастицы звезды | наночастицы нанопластины | наночастицы
5 мг/мл | наночастицы | наночастицы нанопластины | наночастицы
10 мг/мл | агломерированные наночастицы | - | агломерированные наночастицы нанопластины, звезды
Изменение состава и концентрационных параметров раствора позволяет осаждать структуры с контролируемой морфологией
      Подложка – покровное стекло микроскопа с ITO
Notes: daichloroethain

## Slide 20: Влияние подложки
Аморфная (покровное стекло) | 
Кристаллическая ITO/покр. стекло, LiNbO3, Al2O3 | 
Кристаллическая структурированная (структурированный кристаллический кремний) | 

## Slide 21: Влияние отжига
As-prepared
100C
150C
200C
      Substrate - microscope cover glass, annealing time 20 min
С ~ 76 ат%
С ~ 71 ат%
С ~ 49 ат%
С ~ 24 ат%

## Slide 22: Влияние состава и структуры комплекса
С23Ag (4 mg/ml)
С23AgBr (4 mg/ml)

## Slide 23: Влияние времени лазерного воздействия
1 min
5 min
10 min
15 min

## Slide 24: Параметры осаждения
Состав раствора (комплекс, концентрация, растворитель) – размер, степень агломерации
Время осаждения – количество наночастиц, степень агломерации
Тип подложки (аморфная, кристаллическая, кристаллическая структурированная) – архитектура наноструктур
Отжиг – состав (изменение содержания С), размер, степень агломерации

## Slide 25: Au-Ag, Au-Cu органометаллические комплексы
трансформация
люминесценция
QY < 10%
0 5 10 15 20 25 мин
Notes: 25
For example here you can see the design of complex with 13 atoms of gold and 12 copper atoms.

## Slide 26: Лазерно-индуцированное осаждение
26

## Slide 27: Функциональные свойства C-Au-Ag наночастиц
Max-Plank institute for science of light, Erlangen, Germany

## Slide 28: Функциональные свойства SERS activity
28
Test molecule – R6G
Etanol solution (10-4 - 10-8M)
Reporting ability of the used C-Au-Ag NPs for impurity detection
Proof-of-concept: Mixed SERS
Test substances: anthracene in Intralipid
      microscope cover glass with ITO film, no annealing
Notes: contain

## Slide 29: Функциональные свойства Adsorption properties
29
Luminescence spectra of ethanol solution of anthracene (10-6 М) measured at various immersion times from 2 to 12 min; b) dependence of luminescence intensity on immersion time; c) Raman spectrum from the 12 min immersed C-Au-Ag nanoparticles.
Ability to extract substances from solutions
      microscope cover glass with ITO film, no annealing
Test molecule: Anthracene – hazard class 2
Ethanol solution of anthracene (10-6 М)

## Slide 30: I-V curve
3 mg/ml acetone
10 mg/ml acetone

## Slide 31: Лазерная запись в халькогенидных стеклах (As2S3)
Top view
Side view
Изменение химической структуры
n ~ 10-4 – 10-3
20 µм

## Slide 32: Лазерная запись в оптических стеклах, легированных Ме
n ~ 10-2
50 мкм
Изменение химического состава
Стекло с Li
Aston University, UK

## Slide 33: Лазерная запись в оптических стеклах, легированных Ме
Изменение степени окисления
Стекло с Ag
l, нм
Формирование Ag NPs под воздействием фс лазерного излучения
lex =
Люминесценция Ag NPs при различном
кол-ве сканирований

## Slide 34: Наночастицы
SEM, TEM, EDX, XPS,
Спектроскопия поглощения
Спектроскопия КРС
Гибридные C-Au-Ag НЧ
C-Au-Ag ~ 90/5/5 ат%:
Au-Ag ~ 1 – 5 nm
C ~ 20 – 150 nm (-С:Н)
HighRes TEM

## Slide 35: «Нанопластины» SEM&TEM&EDX
35
Гибридные «кристаллические» C-Au-Ag Нанопластины (nanoflakes)
Notes: Now there is a question is it interesting to study NFs

## Slide 36
36
Acetone
«Нанозвезды» SEM&EDX
Acetophenon